|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 布料参数 | 要求 | 纱织 | 密度 | 备注 |
| 1 | 男医师服冬 | JT/C65\*35涤卡45/2/32全精梳棉 | FZ/T81007-2012《单、夹服装》标准 | 45/2\*23/2 | 140\*73 |  |
| 2 | 女医师服冬 | JT/C65\*35涤卡45/2/32全精梳棉 | FZ/T81007-2012《单、夹服装》标准 | 45/2\*23/2 | 140\*73 |  |
| 3 | 男护士服冬 | JT/C65\*35涤卡45/2/32全精梳棉 | FZ/T81007-2012《单、夹服装》标准 | 45/2\*23/2 | 140\*71 |  |
| 4 | 女护士服冬 | JT/C65\*35涤卡45/2/32全精梳棉 | FZ/T81007-2012《单、夹服装》标准 | 45/2\*23/2 | 140\*71 |  |
| 5 | 男医师服夏 | JT/C65\*35纱娟全精梳棉 | FZ/T81007-2012《单、夹服装》标准 | 25/2\*23/2 | 104\*61 |  |
| 6 | 女医师服夏 | JT/C65\*35纱娟全精梳棉 | FZ/T81007-2012《单、夹服装》标准 | 25/2\*23/2 | 104\*61 |  |
| 7 | 男护士服夏 | JT/C65\*35纱娟全精梳棉 | 符合GB18401全项标准 | 25/2\*23/2 | 104\*61 |  |
| 8 | 女护士服冬 | JT/C65\*35纱娟全精梳棉 | 符合GB18401全项标准 | 25/2\*23/2 | 104\*61 |  |
| 9 | 病号服 | 全棉100% | 符合GB18401全项标准 | 20\*20 | 60\*60 |  |
| 10 | 护工服冬装 | JT/C65\*35全精梳棉涤卡 | FZ/T81007-2012《单、夹服装》标准 | 23\*21 | 138\*71 |  |
| 11 | 护工服夏装 | JT/C65\*35全精梳棉细斜纹 | FZ/T81007-2012《单、夹服装》标准 | 32\*32 | 130\*70 |  |